Двусторонняя лента на тканой основе 9448A/9448AB

Технические характеристики 	Январь 2009 г.

Описание продукта	9448A/9448AB: Двусторонняя лента на тканой основе 3M™, которая обладает размерной устойчивостью, удобна в обращении, а также легко поддается штанцеванию и ламинированию. Клей с высокой клеящей способностью обладает превосходной адгезией к самым различным поверхностям.

| Структура | 9448A/9448AB |
| --- | --- |
| Тип/толщина клея на лицевой стороне1: | Акрилат / 0,003 дюйма (0,076 мм) |
| Тип/толщина клея на оборотной стороне2: | Акрилат / 0,003 дюйма (0,076 мм) |
| Защитный слой: цвет, тип, рисунок | Белый, 120 гсм, PCK (крафт-бумага с полимерным покрытием), логотип 3M |
| Толщина защитного слоя: | 0,0056 дюйма (0,14 мм) |
| Тип основы: | Тканая |
| Цвет ленты: | Полупрозрачный/черный |

Примечание 1. Лицевой стороной считается внутренняя сторона, доступ к которой открывается при разматывании рулона.

Примечание 2. Оборотной стороной считается внешняя сторона рулона, доступ к которой открывается при снятии защитного слоя.

| Типичные физические свойства и эксплуатационные характеристики | Примечание. Техническая информация и данные, указанные ниже, являются общими, приводятся лишь в справочных целях и не должны рассматриваться в качестве спецификации. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прочность на отрыв под углом 180 градусов, ASTM D3330, с защитным слоем из ПЭТ, 2 мила |  |
|  | Адгезия к нержавеющей стали | Н/100 мм |
|  | - 30 минут, комнатная температура | 135 |
|  | - 72 часа, комнатная температура | 140 |
|  | Адгезия к поликарбонату |  |
|  | - 30 минут, комнатная температура | 135 |
|  | - 72 часа, комнатная температура | 140 |
|  | Адгезия к полипропилену |  |
|  | - 30 минут, комнатная температура | 100 |
|  | - 72 часа, комнатная температура | 105 |
|  | Прочность на сдвиг - ASTM D3654 |  |
|  | (размер образца 1 кв. дюйм) |  |
|  | 1000 грамм при 72° F (22°C) | 5000 минут |
|  | Относительная устойчивость к растворителям | Средняя |
|  | Стойкость к УФ излучению | Средняя |
|  | Рабочие диапазоны относительно высоких температур: |  |
|  | В течение длительного времени (дни, недели) | 70°C |
|  | В течение короткого времени (минуты, часы) | 150°C |
|  | Срок хранения ленты в рулоне | 24 месяца с даты производства при хранении в оригинальной упаковке при температуре 21 °С (70 °F) и относительной влажности 50% |

| Методики нанесения | Прочность клеевого соединения зависит от площади контакта клея с поверхностью. Если плотно прижать соединение, клей лучше соприкасается с поверхностью и обеспечивает более высокую прочность соединения. Для достижения оптимальной адгезии склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и однородными. К числу типичных растворителей для очистки поверхностей относятся изопропиловый спирт и гептан*. Примечание. При работе с растворителями внимательно прочитайте правила техники безопасности в инструкции производителя и соблюдайте их. Идеальный диапазон температуры нанесения — от 70 °F до 100 °F (от 21 °C до 38 °C). Не рекомендуется наносить ленту на поверхность при температурах ниже 50 °F (10 °C), потому что затвердевший клей будет плохо наноситься на поверхность. Тем не менее, если нанести клей правильно, то даже при низкой температуре качество соединения, как правило, будет удовлетворительным. |
| --- | --- |
| Общая информация | Все ленты имеют тканую основу, которая может усилить размерную устойчивость пеноматериалов и других субстратов. Благодаря основе также упрощаются процессы нарезки полос и штанцевания. |
| Отличительные особенности | Клей 3M™ представляет собой среднепрочную акриловую клеящую систему с высоким начальным схватыванием и хорошей удерживающей способностью при высоких температурах. |
| Возможное применение | - Приклеивание заводских табличек - Ламинирование/наклеивание пластиковой пленки - Приклеивание пеноматериалов |
| Оборудование для нанесения | При широкоформатном нанесении клеев необходимо использовать оборудование для нанесения лент, обеспечивающее приемлемое качество. Дополнительную информацию о работе с чувствительными к давлению клеями можно получить в техническом бюллетене «Методы ламинирования при использовании преобразователей клеев для ламинирования». Для получения дополнительной информации об оборудовании для нанесения обращайтесь к местным торговым представителям компании 3M |

| Сертификация / разрешения | Паспорт безопасности материала: Компания 3M не публикует паспорта безопасности на продукты, на которые не распространяются требования для паспортов согласно Стандарту предупреждения об опасных факторах Национального института по охране труда и промышленной гигиене, 2 9 C.F.R. Закон о контроле за токсичными веществами: На данный продукт не распространяется Закон о контроле за токсичными веществами, и поэтому он не включен в его перечень. |
| --- | --- |
| Важное примечание | КОМПАНИЯ 3M НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЛЮБЫМИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. Пользователь несет ответственность за принятие решения о соответствии продукта предполагаемым целям и методам использования. Следует помнить, что использование и эксплуатационные свойства продукции компании 3M зависят от многих факторов. Материалы, для склеивания которых будет использоваться продукция, подготовка поверхностей этих материалов, выбор конкретного продукта и условия его применения, время и окружающие условия, в которых планируется использовать продукцию — вот некоторые из многих факторов, от которых зависит использование продукции компании 3M и ее эксплуатационные свойства. Ввиду многочисленности факторов, способных повлиять на использование и эксплуатационные свойства продукции компании 3M, в том числе известных и подконтрольных только пользователю, важно, чтобы пользователь самостоятельно оценил продукцию компании 3M и выяснил, годится ли она для конкретной цели и предполагаемого способа применения. |
| Условия гарантийного обслуживания и заявление об ограничении ответственности | Если продукт 3М будет признан дефектным, исключительным возмещением будет, на усмотрение 3М, ремонт или замена продукта 3M, либо возмещение покупной цены продукта. Никаким иным образом и ни по каким правовым основаниям, включая контракт, небрежность, гарантийные обязательства или объективную ответственность, компания 3M не несет ответственности за прямой, косвенный, случайный или фактический ущерб или убытки. |
|  | Данный продукт Отдела технических клеев изготовлен в соответствии с системой контроля качества компании 3M, зарегистрированной согласно требованиям стандарта ISO 9002: |

| 3M Maxdo, Xingyi Road 8 Shanghai, КНР | • 3M 2009 |
| --- | --- |